Vocal



**Ürün Tanımı**  
Ön ve arka yüzeyi camtülü kaplı yüksek yoğunluktaki levhanın görünür yüzeyi, değişik renk seçenekleri mevcut olan darbeye dayanıklı kumaş ile kaplanmaktadır. Görünür taşıyıcı profiller ile montajı yapılan Vocal’ın kenarları açıktır

**Ana Malzeme**  
95 kg/m3 yoğunlukta akustik camyünü levha

**Ebatlar**  
600×600 mm, 600×1200 mm, 600×1800 mm, 600×2400 mm, 600×2700 mm, 600×3000 mm, 1200×1200 mm, 1200×1800 mm, 1200×2400 mm, 1200×2700 mm, 1200x3000mm

**Kalınlık**  
20 – 40 mm

**Kenar Detayı**  
Düz ve açık

**Akustik**  
NRC değeri 0.95-1.00 aralığındadır.

**Yangın Dayanımı**  
UNE-EN 13501-1:2007 standardına göre B s2 d0 sınıfı

**Montaj Şekli**  
Görünür Profil  
**Akustik**  
